| Изодом® | РУЛОННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА |
| --- | --- |

Для теплозвукогидроизоляции зданий, сооружений и упаковки товаров народного потребления

Описание

Экологически безопасный материал производится из гранул пищевого полиэтилена.

Область применения

В строительстве для тепло и звукоизоляции в стеновых конструкциях. Применяется для подложки под деревянный ламинат.

В народном хозяйстве как упаковочный и прокладочный материал.

Назначение

- снижение теплопотерь

- уменьшение структурного шума

- защита от коррозии

- защита от повреждения товаров народного потребления

Свойства

- низкая теплопроводность

- высокое сопротивление проникновению влаги

- химическая стойкость к строительным материалам (цемент, бетон, известь, гипс)

- технологичность монтажа, эластичность

- не токсичен, не содержит фреона

| Плотность | 35 кг/м3 |
| --- | --- |
| Теплопроводность | 0,04 Вт/м.0C |
| Температура применения | От – 60 0С до +100 0С |
| Паропроницаемость | 0,001 мг/(м ч Па) |
| Группа горючести | Г2 |
| Структура ячейки | мелкозамкнутая |
| Звукопоглащение | 0,04 - 0,14 |

| Наименование, тип | толщина мм | ширина м | длина м.п. | кол-во в рул. м2 | Цена, руб/ м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗОДОМ ППИ-П 2 | 2мм | 1 | 50 | 50 | 9 |
| ИЗОДОМ ППИ-П 3 | 3мм | 1 | 50 | 50 | 12 |
| ИЗОДОМ ППИ-П 4 | 4мм | 1 | 50 | 50 | 15 |
| ИЗОДОМ ППИ-П 5 | 5мм | 1 | 50 | 50 | 19 |
| ИЗОДОМ ППИ-П 8 | 8мм | 1 | 30 | 30 | 34 |
| ИЗОДОМ ППИ-П 10 | 10мм | 1 | 30 | 30 | 39 |
| ИЗОДОМ ППИ-ПЛ 2 | 2мм | 1 | 30 | 30 | 33 |
| ИЗОДОМ ППИ-ПЛ 3 | 3мм | 1 | 30 | 30 | 36 |
| ИЗОДОМ ППИ-ПЛ 4 | 4мм | 1 | 30 | 30 | 40 |
| ИЗОДОМ ППИ-ПЛ 5 | 5мм | 1 | 30 | 30 | 44 |
| ИЗОДОМ ППИ-ПЛ 8 | 8мм | 1 | 15 | 15 | 58 |
| ИЗОДОМ ППИ-ПЛ 10 | 10мм | 1 | 15 | 15 | 63 |
| ИЗОДОМ ППИ-ПФ 2 | 2мм | 1 | 30 | 30 | 39 |
| ИЗОДОМ ППИ-ПФ 3 | 3мм | 1 | 30 | 30 | 41 |
| ИЗОДОМ ППИ-ПФ 4 | 4мм | 1 | 30 | 30 | 47 |
| ИЗОДОМ ППИ-ПФ 5 | 5мм | 1 | 30 | 30 | 50 |
| ИЗОДОМ ППИ-ПФ 8 | 8мм | 1 | 15 | 15 | 64 |
| ИЗОДОМ ППИ-ПФ 10 | 10мм | 1 | 15 | 15 | 70 |

П - нефольгированный, ПЛ - покрытие метализир. лавсан, ПФ - покрытие алюмин. фольга

ЖС - жгут сплошной

| ИЗОДОМ ППИ-ЖС 10 | 8мм | 3,6 |
| --- | --- | --- |
| ИЗОДОМ ППИ-ЖС 15 | 15мм | 4,8 |
| ИЗОДОМ ППИ-ЖС 20 | 20мм | 5,0 |
| ИЗОДОМ ППИ-ЖС 30 | 30мм | 5,6 |
| ИЗОДОМ ППИ-ЖС 40 | 40мм | 10,0 |
| ИЗОДОМ ППИ-ЖС 50 | 50мм | 13,8 |

ФОЛЬГА – для бани (50мкм)

Ширина…1,2 м, кол-во пог.м в рулоне…10(20) м, кол-во м2 в рулоне…12(24) м2 … 40 руб/кв.м

ФОЛЬГА – для бани (100мкм)

Ширина…1,2 м, кол-во пог.м в рулоне…10(20) м, кол-во м2 в рулоне…12(24) м2 … 82 руб/кв.м

Все цены в руб. за м2 с учетом НДС. Материал полностью сертифицирован